**附件1**

**川南妇女儿童医院窗帘技术参数要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **技术参数** | **参考样图** | **制作工艺要求** | **数量** |
| 1 | 布艺窗帘 | 一、窗帘面料要求1.成份：60%聚酯纤维，40%棉；2.克重：320g/㎡±5g；3.面料门幅：≥2800mm；4.织物密度：经密≥700根/10cm，纬密≥480根/10cm;5.耐皂洗色牢度（级）：≥4级；6.耐水洗色牢度：≥4级；7.耐干洗色牢度：≥4级；8.耐酸汗渍色牢：≥4级；9.耐碱汗渍色牢度：≥4级；10.耐干摩擦色牢度：≥4级；11.耐湿摩擦色牢度：≥4级；12.耐热压色牢度：≥4级；13.PH值:4.0-9.0；14.抗起球：≥4级；15.耐光色牢度：≥5级；16.水洗尺寸变化率：经向-2%~+2.0%，纬向-2%~+2.0%；17.断裂强力：经向≥2000N，纬向≥1500N；18.撕破强力：经向≥60N，纬向≥60N；19.甲醛含量：≤300mg/kg；20.无禁用的可分解芳香胺染料；21.无异味；22.静电性能：静电电压≥3600V，静电半衰期≤3S。23.干洗尺寸变化率：经向-2%~+2.0%，纬向-2%~+2.0%；检验依据：GB 18401-2010，GB/T 3921-2008，GB/T 2912.1-2009，GB/T2910.11-2009，GB/T8630-2013，GB/T8629-2017，GB/T8628-2013，GB/T4669-2008，GB/T12703.1-2008二、隔帘阻燃要求1.氧指数：≥32%；2.垂直燃烧性能：(1)续燃时间：经纬向（warp）≤5；(2)阻燃时间：经纬向（warp）≤5；(3)损毁程度：经纬向（warp）≤150；(4)燃烧滴落物：未引起脱脂棉燃烧或阴燃；(5)烟密度等级：≤15；(6)产烟毒性等级：不低于ZA2；3.阻燃要求 (水洗50次后) ：阻燃执行标准：符合强制性国家标准 GB20286-2006 阻燃 1 级《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和 标识》，GB/T 5455-2014、GB/T 5454-1997、GB/T 8 627-2007、GB/T20285-2006；1. 抗菌性能：

1.金黄色葡萄球菌抑菌率≥70%；2.大肠杆菌抑菌率≥70%；3.白色念珠菌抑菌率≥75%。 |  | 1.布艺窗帘制作样式为：韩式，布帘侧包边宽度3cm，底边包边宽度12cm，成品高度误差不超过0.5cm，宽度不能小于要求制作的宽度，不能超过要求宽度15cm以上，成品无线头无污迹。布帘熨烫衬的时候要保持丝縷平直，不起泡，无线头杂物。2.每米成品布艺窗帘制作8个标准褶皱。3.缝制针距均匀牢固表面平整每10cm不少于35针。 | 8645平方米 |
| 2 | 辅料（衬布、S钩） | 一、衬布1.纤维含量：100%聚酯纤维；2.甲醛含量：≤300mg/kg；3.耐水色牢度≥4级；4.耐酸汗渍色牢度≥4级；5.耐碱汗渍色牢度≥4级；6.耐干摩擦色牢度≥4级；7.PH值：4-9级；8.耐皂洗色牢度≥4级；9.耐湿摩擦色牢度≥4级；10.耐光色牢度≥5级；11.断裂强力≥500N；12.单位面积克重≥240g/㎡；13.防紫外性能：UPF≥8，T（UVA）AV≤8.43%, T（UVB）AV≤12.37%；14.无禁用的可分解芳香胺染料；15.无异味。二、挂钩1.形状S型；2.材质：低碳钢；表面处理：镀锌处理。 |  | 1.衬布宽度：≥10cm，100%聚酯纤维，编织均匀，牢固表面平整。2.挂钩为S型，采用低碳钢材质，表面镀锌处理。 |  |
| 3 | 医用隔帘 | 一、医用隔帘面料要求1.成份：100%聚酯纤维；2.克重：≥285g/㎡；3.甲醛含量：≤300mg/kg；4.禁用偶氮染料：禁用；5.PH值：4.0-9.0；6.异味：无；7.耐皂洗色牢：变色≥4级，毛沾色≥4级，腈纶沾色≥4级，聚酯纤维沾色≥4级，聚酰胺沾色≥4级，棉沾色≥4级，醋酯沾色≥4级；8.耐水色牢度：变色≥4级，毛沾色≥4级，腈纶沾色≥4级，聚酯纤维沾色≥4级，聚酰胺沾色≥4级，棉沾色≥4级，醋酯沾色≥4级；9.耐干摩擦色牢度：≥4级；10.耐湿摩擦色牢度：≥4级；11.邻苯二甲酸酯：不含有；12.可萃取重金属：镉≤0.1mg/kg，钴≤1.0mg/kg，镍≤1.0mg/kg，六价铬≤0.5mg/kg，砷≤0.2mg/kg，汞≤0.02mg/kg，铅≤0.2mg/kg；13.含氯苯酚：2、3、5、6四氯苯酚≤0.05mg/kg，五氯苯酚≤0.05mg/kg；14.起毛起球：≥4级；15.电荷面密度（洗涤前）≤7.0μC/㎡；16.致敏性分散染料：禁用；17.马丁代尔耐磨性-试样破损：≥28000次。二、隔帘阻燃要求1.氧指数：≥32%；2.垂直燃烧性能：(1)续燃时间：经纬向（warp）≤5；(2)阴燃时间：经纬向（warp）≤5；(3)损毁程度：经纬向（warp）≤150；(4)燃烧滴落物：未引起脱脂棉燃烧或阴燃；(5)烟密度等级：≤15；(6)产烟毒性等级：不低于ZA2；9、阻燃要求 (水洗50次后) ：阻燃执行标准：符合强制性国家标准 GB20286-2006 阻燃 1 级《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和 标识》，GB/T 5455-2014、GB/T 5454-1997、GB/T 8 627-2007、GB/T20285-2006；三、抗菌性能：(1)金黄色葡萄球菌抑菌率≥85%；(2)大肠杆菌抑菌率≥85%；(3)白色念珠菌抑菌率≥75%。(4)铜绿假单胞菌≥85%，(5)肺炎克雷伯氏菌≥75％； 检验依据符合但不限 于国家现行执行标准。 | C:\Users\Administrator\Desktop\微信图片_20200729143347.jpg微信图片_20200729143347 | 1.医用隔帘制作样式为：韩式，布帘侧包边宽度3cm，底边包边宽度12cm，成品高度误差不超过0.5cm，宽度不能小于要求制作的宽度，不能超过要求宽度15cm以上，成品无线头无污迹。布帘熨烫衬的时候要保持丝縷平直，不起泡，无线头杂物。2.每米成品医用隔帘制作8个标准褶皱。3.缝制针距均匀牢固表面平整每10cm不少于35针。 | 18230平方米 |
| 4 | 纱帘 | 1.纤维成分为聚酯纤维100%；2.单位面积质量≥120g/㎡，3.密度经向≥200根/10cm，纬向≥100根/10cm，4.耐水色牢度≥3级；5.耐酸汗渍色牢度≥3级；6.耐碱汗渍色牢度≥3级；7.耐干摩擦色牢度≥3级；8.耐湿摩擦色牢度≥3级；9.耐光色牢度≥3级；10.须达到B1级阻燃，即续燃时间≤5s、阴燃时间≤5s、损毁长度≤150mm。11.甲醛含量≤20mg/kg，12.PH值4.0～9.0，13.无异味，14.可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg。 | 687cc671cf8d69f9bb764b8236e0376 | 1.纱帘窗帘制作样式为：韩式，布帘侧包边宽度3cm，底边包边宽度12cm，成品高度误差不超过0.5cm，宽度不能小于要求制作的宽度，不能超过要求宽度15cm以上，成品无线头无污迹。布帘熨烫衬的时候要保持丝縷平直，不起泡，无线头杂物。2.每米成品纱帘窗帘制作8个标准褶皱。3.缝制针距均匀牢固表面平整每10cm不少于35针。 | 1500平方米 |
| 5 | 手动卷帘 | （一）卷帘面料要求1.成份：100%聚酯纤维；2.克重：≥400g/㎡；3.帘布厚度≥0.6mm；4.耐皂洗色牢度（级）：≥4级；5、耐水洗色牢度：≥5级；6.耐干洗色牢度：≥4级；7.耐酸汗渍色牢：≥4级；8.耐碱汗渍色牢度：≥4级；9.耐干摩擦色牢度：≥4级；10.耐湿摩擦色牢度：≥4级；11.耐热压色牢度：≥4级；12.PH值:4.0-9.0；13.抗起球：≥4级；14.耐光色牢度：≥5级；15.水洗尺寸变化率：经向-1%～+1.0%，纬向-1%～+1.0%；16.断裂强力：经向≥2200N，纬向≥1600N；17.撕破强力：经向≥75N，纬向≥75N；18.甲醛含量：≤300mg/kg；19.无禁用的可分解芳香胺染料；20.无异味；21.面料二边热切，面料上下热合；22.根据甲方需求提供面料丝印设计和技术。23.遮光率：≥95%。1. 卷帘阻燃要求

1.阻燃达：B1级（符合GB/T17591-2006）2.垂直燃烧性能：续燃时间：经纬向（warp）≤5；阴燃时间：经纬向（warp）≤5；损毁程度：经纬向（warp）≤150； |  | 1.拉珠制头：产品采用流线设计，可顶装、侧装，外形美观。2.内置减速装置，琴钢丝弹簧，保证制头寿命长和操作顺畅；制尾采用齿轮拨动压缩弹簧控制制尾芯轴伸缩距离，便于安装；拉珠与制头摩擦处采用特殊的结构，使结构工作时噪音小，拉珠颜色要求与帘布颜色同色；采用玻璃加固聚酯的聚合物（PBT）材质，耐磨、耐腐蚀；安装码采用2.0毫米的08F冷轧钢板，保证成品足够的强度和超大的承载力；采用φ4.8\*6的拉珠；承重25KG；适用于14平方米以下窗帘，使用寿命≥10000次。3.面料侧面超声波热切，面料上下热合后插入管槽，完全杜绝面料四周滑丝发。4.向阳部分用全遮光面料。 | 3756平方米 |
| 6 | 卷帘升降装置系统 | 1.拉珠制头：采用流线设计，可顶装、侧装，外形美观；2.内置减速装置，减速比1：1.7，省力20%；机构运动更平稳；优质琴钢丝弹簧，保证制头寿命长和操作顺畅；制尾采用齿轮拨动压缩弹簧控制制尾芯轴伸缩距离，便于安装；拉珠与制头摩擦处采用特殊的结构，使结构工作时噪音小，拉珠颜色要求与帘布颜色同色；采用优质耐用玻璃加固聚酯的聚合物（PBT）材质，耐磨、耐腐蚀；安装码采用2.0毫米的08F冷轧钢板，保证成品足够的强度和超大的承载力；采用φ4.8\*6的豪华拉珠，在操作时手感良好；承重28KG；适用于16平方米以下窗帘，使用寿命≥12000次。 |  |  |  |
| 7 | 卷帘上梁卷管 | 1.材质：铝合金；2.直径：≥φ38mm；3.卷管壁厚：≥1.9mm；4.表面处理：电泳处理。5.内置加强筋不低于10根6.卷管每米克重： ≥680g/m；7.卷管化学成分：镁：0.45-0.9%；硅:0.2-0.6%；铁： ≤0.35%；铜：≤0.10%；锌：≤0.10%；锰：≤0.10%； 铬： ≤0.10%；钛：≤0.10%；8.卷管力学性能：维氏硬度 (HV)： ≥58；韦 氏硬度 (HW)： ≥8；规定非比例延伸强度 (Rp0.2) ： ≥110N /m ㎡；抗拉强度 (Rm) ：≥160N/m ㎡；断后伸长率 (A 50mm)： ≥8% |  |  |  |
| 8 | 卷帘底槽杆 | 1.材质：铝合金；2.尺寸：≥35mm×18mm；3.底槽杆壁厚：≥2.0 mm；4.表面处理：烤漆。5.底槽化学成分：镁：0.45-0.9%；硅:0.2-0.6%；铁： ≤0.35%；铜：≤0.10%；锌：≤0.10%；锰：≤0.10%； 铬： ≤0.10%；钛： ≤0.10%； |  |  |  |
| 9 | 窗帘轨道 | 窗帘轨道系统1.轨道材质：铝合金；2.滑轮材质：聚甲醛（POM）树脂；3.单个吊轮承重：≥6KG；外形尺寸宽≥35mm；外形尺寸高≥28mm；轨道封头≥37mm；7.铝合金壁厚（含膜）1.2mm；8.轨道每米承重：≥55kg；9.支架每个承重：≥22kg。 | 未命名 | 内带肋起加强筋，轨道承重力强，滑轮牢固美观不易脱掉，封头具有密封性强，能承受超强的撞击力保证轨道运行不变形，表面经电泳处理，保证轨道不退色。 |  |
| 10 | 医用隔帘轨道 | 1.铝合金材质方形轨道，规格：≥35mm\*≥20mm，壁厚≥2.0mm。隔帘轨道性能指标：铝型材标号6063-T5；轨道弯曲度≤0.15mm；压痕硬度（膜层抗压痕性）≥95；抗乙酸盐雾性能：≥70H，符合[GB/T 12967.3-2022](http://www.csres.com/detail/377394.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.csres.com/detail/_blank)、QB/T3832-1999标准。2.滑珠、封头：塑料材质；滑珠、封头性能指标：有害物质限量（邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃）符合GB28481-2012标准，耐老化试验达到500H，符合GB/T16422.2-2022标准。3.吊环：不锈钢材质，抗乙酸盐雾性能：≥70H。4.安装码：铝合金+塑料材质，铝合金部分力学性能：规定非比例延伸强度≥200N/m ㎡，抗拉强度≥200N/m ㎡，断后伸长率≥8%；抗乙酸盐雾性能≥70H。 | f363ce8d138cadad211221933046469 | 内带肋起加强筋，轨道承重力强，滑轮牢固美观不易脱掉，封头具有密封性强，能承受超强的撞击力保证轨道运行不变形，表面经电泳处理，保证轨道不退色。 | 300米 |
| 11 | 磁吸门帘 | 磁碰门帘：技术参数要求：高透明一级PVC，无异味，耐强酸碱，抗静电、冲击、老化，透光、隔热性好，厚度为2.0mm，宽度为30-50cm。 |  |  | 350平方米 |

**注：1.上表图样仅为参考。2.以上均为预估数量，最终数量以项目现场实际需求为准。**